MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA .....................................	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL ...............................	......	JARDIM YPE e VILA MANOEL CABETE

MUNICÍPIO ......................	......	CANITAR – SP

QTDES:	A RECAPEAR ......	......	9.666,72 m2

01 – SERVIÇOS INICIAIS

- A obra deverá ser identificada, com a placa de obra, confeccionada em chapa metálica, sendo instalada em local visível, obedecendo as dimensões padronizadas e os dizeres que serão fornecidos pela Prefeitura Municipal.

- Demolição de sarjetas danificadas.

- Remoção de entulho proveniente da demolição da sarjeta a ser reconstruída.

02 – PINTURA

- Antes da aplicação da pintura de imprimadura, deverá ser feita no local a ser recapeado, uma limpeza da superfície, deixando a mesma isenta de qualquer impureza.

- Após a execução da limpeza da superfície, deverá ser aplicada uma camada uniforme de material betuminoso emulsão RR-2C, com função de imprimadura e ligação.

- A taxa de aplicação será aquela que poderá ser absorvida pela base em 24 horas devendo ser determinada experimentalmente no local da obra, situando-se em torno de 1,05 litros por metro quadrado.

- A pintura de ligação deverá ser executada de acordo com o Manual de Normas de Pavimentação.

03 – CAMADA DE ASFALTO – CBUQ

- A distribuição de uma Mistura Asfáltica Usinada a Quente não será permitida com tempo chuvoso ou quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 15º C

- Após a regularização das imperfeições, será aplicado uma camada de rolamento com Asfalto do tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na espessura de 3,0 cm com a utilização da vibro-acabadora.

- Nessa etapa as regiões não uniformes serão corrigidas manualmente através de rastelos.

- A compactação deverá ser feita com rolo pneumático, obedecendo a correção da uniformidade do pavimento e acabamento final com rolo liso de chapa

05 - MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

- Serão utilizados na execução da pavimentação asfáltica, máquinas, equipamentos e ferramentas como:

-  caminhão basculante

-  caminhão espargidor

-  rolo pneumático

-  rolo compactador liso em chapa

-  carrinho de mão

-  enxada

-  pá

-  rastelo

06 – CONTROLE DA MASSA ASFALTICA

- A massa asfáltica deverá ter o controle de temperatura a ser anotada antes do caminhão sair da usina e verificada na chegada, no campo, não podendo ser inferior a 120ºC por ocasião da operação de esparrame.

- A caçamba do caminhão deverá vir coberto por lona, evitando grande variação de temperatura durante o transporte.

- Deverá ser apresentada pela pavimentadora, laudos de ensaio da massa asfáltica, de acordo com as normas técnicas de pavimentação.

- No final dos serviços será verificada: a espessura da camada asfáltica, que deverá ter no mínimo 3,0 (três) cm de espessura; o alinhamento do eixo a bordos; o acabamento, e a segurança do serviço executado.

Canitar, 17 de novembro de 2.017

|  | Engº Tsuneo Oda |  | ANIBAL FELICIANO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CREA-SP 0700048473 |  | Prefeito Municipal |  |