MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA ................................	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, CALÇADAS, RAMPA DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCAL ...............................	CONJUNTO HABITACIONAL “CDHU – A”

MUNICÍPIO .......................	CANITAR – SP

PROCESSO ........................	SH - 584/05/2014

PROGRAMA ......................	FUNDO NACIONAL DA HABITAÇÃO

AREAS:	A RECAPEAR .....	2.816,80 m2

DE CALÇADA .....	882,50 m2

01 – SERVIÇOS INICIAIS

- A obra deverá ser identificada, com a placa de obra, confeccionada em chapa metálica, sendo instalada em local visível, obedecendo as dimensões padronizadas e os dizeres que serão fornecidos pela Prefeitura Municipal.

- Antes da aplicação da pintura de imprimadura, deverá ser feita no local a ser pavimentado, uma limpeza da superfície, deixando a mesma isenta de qualquer impureza.

- Demolição do concreto de piso das calçadas para sua recomposição e execução atendendo o projeto de acessibilidade para instalação de rampas de acesso.

- Remoção de entulho proveniente da demolição do concreto da calçada.

02 – PINTURA

- Após a execução da limpeza da superfície, deverá ser aplicada uma camada uniforme de material betuminoso emulsão RR-2C, com função de imprimadura e ligação.

- A taxa de aplicação será aquela que poderá ser absorvida pela base em 24 horas devendo ser determinada experimentalmente no local da obra, situando-se em torno de 1,05 litros por metro quadrado.

- A pintura de ligação deverá ser executada de acordo com o Manual de Normas de Pavimentação.

03 – CAMADA DE ASFALTO – CBUQ

- Aplicação uma camada uniforme de Asfalto, com emprego de agregados de maior diâmetro, para regularização das imperfeições do pavimento existente (Binder).

- A distribuição de uma Mistura Asfáltica Usinada a Quente não será permitida com tempo chuvoso ou quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 15º C

- Após a regularização das imperfeições, será aplicado uma camada de rolamento com Asfalto do tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na espessura de 3,0 cm com a utilização da vibro-acabadora.

- Nessa etapa as regiões não uniformes serão corrigidas manualmente através de rastelos.

- A compactação deverá ser feita com rolo pneumático, obedecendo a correção da uniformidade do pavimento e acabamento final com rolo liso de chapa

05 - MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

- Serão utilizados na execução da pavimentação asfáltica, máquinas, equipamentos e ferramentas como:

-  motoniveladora

-  caminhão basculante

-  caminhão espargidor

-  rolo pneumático

-  rolo compactador liso em chapa

-  carrinho de mão

-  enxada

-  pá

-  rastelo

06 – CONTROLE DA MASSA ASFALTICA

- A massa asfáltica deverá ter o controle de temperatura a ser anotada antes do caminhão sair da usina e verificada na chegada, no campo, antes e depois da compactação da massa asfáltica, não podendo ser inferior a 120ºC por ocasião da operação de esparrame.

- A caçamba do caminhão dever vir coberto por lona, evitando grande variação de temperatura durante o transporte.

- No final dos serviços, será verificada a espessura da camada asfáltica, o alinhamento do eixo a bordos, o acabamento e a segurança do serviço executado.

07 – RAMPA DE ACESSIBILIDADE

- Após a demolição do concreto existente da calçada, deverá ser feito a adequação do terreno para aplicação de rampas de acessibilidade em concreto pre-fabricado

- Deverá ser feita a aplicação de ladrilho hidráulico podotátil no limite da rampa para melhor integração com o portador de deficiência física.

- O ladrilho deverá ser aplicado com junta de 2,0 mm devidamente rejuntado com argamassa industrializada

- As rampas serão aplicadas na rua Dercílio José Feliciano, conforme projeto.

08 – CALÇADA

- Após a remoção do entulho o terreno deverá ser devidamente compactado e regularizado para aplicação do concreto de piso.

- Concluída a compactação deverá ser feita a aplicação de concreto com posterior acabamento da superfície em cimentado semi áspero

09 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA

- Será feita a pintura de faixas de pedestre na rua Dercíio José Feliciano, em frente as rampas de acessibilidade, conforme projeto.

Canitar, 18 de agosto de 2.17

|  | Engº Tsuneo Oda |  | ANIBAL FELICIANO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CREA-SP 0700048473 |  | Prefeito Municipal |  |