MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO:- .....................................	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

LOCAL:- ........................................	Av. Manoel Cabete, Rua Antonio Calixto, Rua Dercílio José Feliciano e Rua Clementino Bernardo de Mendonça

AREA A RECAPEAR:- ..................	5.756,35 m2

MUNICÍPIO:- .................................	CANITAR - SP

REGIME DE EXECUÇÃO:- ..........	Empreitada Global

- OBJETIVO

  - O presente memorial tem por finalidade descrever as obras e serviços necessários para execução do Recapeamento Asfáltico sobre pavimento existente.

  - O Recapeamento será executado na Av. Manoel Cabete, Rua Antonio Calixto, Rua Dercílio José Feliciano e Rua Clementino Bernardo de Mendonça, Canitar-SP

- SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1	A superfície onde vai ser aplicada a massa asfáltica, deverá ser varrida a fim de ser eliminado o pó e todo e qualquer material solto.

2.3	A limpeza poderá ser feita manualmente com vassourão, ou por meio mecanico.

- SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

3.1	Após a limpeza deverá ser feita a pintura de ligação com a aplicação de uma camada uniforme de material betuminoso emulsão RR-2C, devidamente diluído na proporção de 1:1 com água a taxa de aplicação na ordem de 08 l/m3 a 1,0 l/m3.

3.2	Sobre o pavimento pintado deverá ser feita a aplicação da camada de rolamento com CBUQ na espessura de 3,0 cm, sobre superfície devidamente limpa e isenta de impurezas, utilizando massa asfáltica da faixa “D” do Manual de Normas do DNER.

3.3	Entende-se como espessura, a dimensão de material acabado e não de aplicação.

- EQUIPAMENTOS

4.1	Para a varredura as superfície da base serão usadas de preferência vassouras mecânicas, podendo entretanto a operação ser executada manualmente ou com a utilização do jato de ar comprimido.

4.2	A distribuição do ligante deverá ser feito por carros equipados com bomba reguladora de pressão sistema de aquecimento que permitam a aplicação do ligante betuminoso em quantidade e forma uniforme, sendo a sua aplicação com espargidor manual (“caneta”) ou barras de distribuição, com dispositivos de ajustamentos verticais e larguras variáveis, que permitam espalhamento uniforme.

4.3	Toda massa asfáltica aplicada deverá ser feita através de vibro-acabadora com controle eletrônico.

4.4	Para acabamento deverá ser utilizado rolos compactadores lisos de aço e de pneus.

- CONTROLE TECNOLÓGICO.

5.1	A massa asfáltica a ser aplicada não poderá ter temperatura inferior a 120º C .

5.2	Ao final do serviços deverá ser apresentado pela empreiteira o relatório dos ensaios de espessura e quantidade da massa asfáltica (teor de betume, estabilidade Marshall, densidade e espessura).

- OBSERVAÇÕES FINAIS

6.1	A obra dever ser entregue limpa e isenta de impurezas (refugos de massa)

6.2	Todo refugo de materiais já usados deverá ter destinação própria de maneira a não causar prejuízos ambientais.

6.3	Após a emissão da Ordem de Serviço (O.S.) pela Prefeitura a empreiteira deverá comunicar por escrito, a data de início dos serviços.

Canitar, 23 de maio de 2.018

Engº Tsuneo Oda

crea-sp 0700048473

Secretário de Obras e Serviços